Lames rabotées de douglas européen

Le douglas, originaire d'Amérique du Nord, est planté en Europe centrale depuis le début du 19e siècle.

De nombreuses plantations de douglas virent le jour en Europe après la guerre, car le douglas est l'essence avec la croissance la plus rapide. Cela explique aussi le grand espacement des anneaux de croissance

(Bois initial + bois final) du douglas européen par rapport au douglas d'Amérique du Nord avec ses cernes fins

Aspect du bois

L'aubier est jaune clair, blanchâtre.

Le duramen est légèrement rougeâtre quand l'arbre vient d'être coupé, et fonce rapidement.

Densité en kg/m3: 470 à 750.

Exposé aux intempéries, le douglas subit un grisonnement naturel qui intervient rapidement.

Le bois est sensible à l'altération de couleur mettant en jeu le tannin et le fer; c'est-à-dire que lorsqu'il entre en contact avec de faibles quantités de poussière de fer ou de particules de rouille de l'atmosphère, alliées à l'humidité, il peut se teinter rapidement en gris. Cette altération de teinte n'a rien à voir avec le bleuissement, et n'affecte en rien les propriétés mécaniques.

La majorité des lames rabotées en douglas européen employée pour l'extérieur provient des 2èmes ou 3èmes parties des troncs avec des veines plates et ne se distingue du mélèze que par la nodosité, la couleur, la largeur des anneaux de croissance et la part d'aubier.

L'aubier du douglas est plus résistant que l'aubier d'essences comparables, et il est donc admis pour les façades et les planchers de balcons situés à l'extérieur. L'aubier n'est pas admis s'il doit être au contact de la terre ou constamment soumis à l'humidité.

Il n'est pratiquement pas possible d'obtenir du douglas sans aubier. En général, on livre des qualités assorties comprenant des planches avec et sans aubier.

Lames rabotées en gros bois

On produit souvent des sciages refendus au milieu avec très peu de nœuds ou sur quartier/faux-quartier à partir de grumes de douglas d'un diamètre supérieur à 50 cm. Les deuxièmes et troisièmes parties des troncs de gros bois comportent beaucoup de gros nœuds et ne peuvent pratiquement pas être rabotées.

Dimensions des nœuds

Pour la qualité I/II, il faut s'attendre à des grands nœuds épars. Il convient de tolérer des nœuds adhérents

Sains d'une dimension allant jusqu'à 1/3 de la largeur de la planche.

Pour obtenir une qualité exempte de nœuds, il convient d'en faire la demande au préalable; le rendement est faible.

A l'extérieur

Façades, planchers de balcons, constructions, ponts. Le douglas est souvent utilisé à la place du mélèze. Il Convient d'utiliser des lasures à pores ouverts pour la finition, en raison de la teneur élevée en résine.